# 2.2.4 Определение пригодности  ручки  к  использованию  после  падения

Пригодность ручки  к  использованию  после  падения проверяли сбрасыванием испытываемого образца  с высоты 1 метр на деревянную  поверхность. Внешний осмотр показал, что на всех  образцах ручек, кроме  ручки «TUKZAR», не обнаружено разрушение  деталей  ручек. На корпусе  ручки  «TUKZAR» была обнаружена трещина, табл.2.6.

Таблица 2.6- Пригодность ручки для письма после падения

| № п.п | Наименование ручки | Артикул | Тип ручки | Фирма- производитель | Страна-производитель | Наличие сколов, трещин | Соответствие ГОСТ 28937-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CORVINA 51 | 13122 | РШСН | Corvina Universal бренд | Италия | нет | соответствует |
| 2. | PILOT SUPER | 32038 | РШСВ | Pilot | Япония | нет | соответствует |
| 3. | BRAUBERG | 6661912-07 | РШСВ | BRAUBERG | Германия | нет | соответствует |
| 4. | ERICH KRAUSE | 302301 | РШСН | ErichKrause | Германия | нет | соответствует |
| 5. | TUKZAR | WZ-2002 | РШСВ | TUKZAR | Корея | Трещина корпуса около пишущего узла | не соответствует |